Szczegółowy zakres dostawy obejmuje:

Dostarczenie części do 1 kompletu dyszy Vortex wg rys. 79.402/1

* + - 1. **Segment nr 1 – AA/HB/ZZ-121/B**
			2. **Segment nr 2 – AA/HB/ZZ-43/E**
			3. **Segment nr 3 – AA/HB/ZZ-43/E**
			4. **Segment nr 4 – AA/HB/ZZ-43/E**
			5. **Wspornik 5 – AA/HB/ZZ-94/A**

**Wymagania dotyczące materiału: FMR-61B00**

**C – 0,14 do 0,02%**

**Mn – 0,68 do 0,14%**

**Cr – 24,76%**

**Ni - 12,52%**

**Si – 1,35%**

**S – 0,007 do 0,005%**

**P – 0,026 do 0,002%**